附件一：铅衣等辐射防护用品技术参数

一、铅衣

1、适用于介入手术室、心血管内科医护人员射线防护。

2、款式：双面分体无袖。

3、规格：S、M、L、XL 等尺码可选或可定制尺码 (M 码重量≤5Kg)。

4、铅当量：前≥0.5mmpb, 后背、袖子≥0.25mmpb。

5、防护管电压范围：50KV-150KV。

6、内部材质为新型稀有金属复合材料，无铅(需提供第三方无铅检测报告),保证对射线的屏蔽衰减防护性能，减轻产品重量，防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。

7、外层面料颜色可选，可提供色标。

8、面料为PU材质(或更优质材料，提供更优证明),具有抗菌加灭菌功效，面料柔软、亲肤、且阻燃、耐磨、防水、不渗汗。面料具有第三方检测机构出具的抗菌、抗静水压、耐磨、抗污检测报告。

9、铅衣魔术贴和卡扣双重设计，宽腰带插扣设计(或更优设计，提供更优证明),减轻腰部承重。

10、需采用专用缝纫设备制作，一次成型，边缘处针眼少，包边整齐、美观，提高铅衣使用效率及使用寿命。

11、每套铅衣配2套纯棉布套。

12、配铅衣架一副(6撑规格)。

二、铅围脖

1、适用于介入手术室、心血管内科专用甲状腺射线防护。

2、防辐射围脖铅当量≥0.5mmpb, 且铅当量应均匀一致。

3、面料为PU材质(或更优质材料，提供更优证明),有抗菌、防臭抗静电和热调节性能。面料具有第三方检测机构出具的抗菌、抗静水压、耐磨、抗污检测报告。

4、内部材质为新型稀有金属复合材料，无铅(需提供第三方无铅检测报告),高致密度，材质均匀，超轻超柔，无铅粉游离，抗老化、抗硬化、耐拉扯，能对散乱射线具有良好的屏蔽。

5、颜色可根据医院需求选择。

6、每个围脖配备围脖套，可定制文字。

三、铅眼镜

1、采用新型防护材料铅树脂(或更优材料，提供更优证明)。

2、外层材料：超轻、全景，佩戴舒适，重量轻。

3、铅眼镜的正面铅当量≥0.75mmpb, 侧面≥0.5mmpb, 可套在普通近视眼镜上使用。

4、医用射线防护眼镜外观不得有孔隙、裂痕、气泡、异物和凹凸不平等影响性能的瑕疵。

5、可定制度数。

四、铅内裤

1、尺码可根据医院需求定制。

2、铅当量：前≥0.5mmpb, 后≥0.5mmpb。

3、防护管电压范围：50KV-150KV。

4、内部材质为新型稀有金属复合材料，无铅(需提供第三方无铅检测报告),保证对射线的屏蔽衰减防护性能，产品重量轻，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化、硬化、抗老化，具有高弹性柔软度，拉伸性能强。

5、外层面料颜色可选，提供色标。

6、面料为PU材质(或更优质材料，提供更优证明),具有抗菌加灭菌功效，面料柔软、亲肤、且阻燃、耐磨、防水、不渗汗。面料具有第三方检测机构出具的抗菌、抗静水压、耐磨、抗污检测报告。

7、采用专用进口缝纫设备制作，一次成型，减少边缘处针眼，包边整齐、美观，提高衣服使用效率及使用寿命。

五、铅帽

1、防辐射帽的铅当量≥0.5mmpb, 铅当量应均匀一致。

2、内部材质为新型稀有金属复合材料，无铅(需提供第三方无铅检测报告),保证对射线的屏蔽衰减防护性能，产品重量轻。

3、外部面料结实耐磨、质地柔软、防水、防静电。面料具有第三方检测机构出具的抗菌、抗静水压、耐磨、抗污检测报告。

六、所有产品提供权威机构铅当量检测报告。

七、提供 ISO9001质量管理体系认证报告。

八、提供CE认证报告。

九、提供日常使用培训服务、维护保养培训服务。

十、所有产品质保不少于5年。

十一、所有产品供货期限为合同签订完成后20个工作日内。

十二、所有产品生产日期距验收之日不超过1年。

十三、铅眼镜需准备样品，其他产品需准备材料样品。